## Slide 1
PF-RG
井壁增强防漏剂
发布日期: 2024-6-10
PF-RG具有独特的闭孔式结构，密度适中，能显著提高地层承压能力。其具备良好的抗温性、润滑性、配伍性和分散性，对流变性影响小，可有效降低钻井液滤失量。
www.cosl.com.cn
中海油田服务股份有限公司
河北省廊坊市三河燕郊行宫西大街81号
zhangxd11@cosl.com.cn
+86-10-8452 2344
本信息仅供参考，COSL对该部分的信息不做任何担保和保证。
所有涉及到的产品和质量保障应遵守销售条款。本文件中的内容不具法律效应，也不是有效的法律建议。
理化性能 |  | 
外观 | 黑色自由流动粉末 | 
水分，% | ≤5.0 | 
弹率，% | ≥50.0 | 
细度，% | I型 | 80-120目含量＞10
 |  | 120-200目含量＞40
 |  | ＞200目含量＞10
 | II型 | 80-170目含量＜30
 |  | ＞170目含量＞70
技术说明书
包装储运
包装要求：复合袋或按用户要求
包装规格：25kg/袋或按用户要求
贮存条件：贮存在干燥通风处，远离火源
主要特性
高压缩性
高 弹率
提高地层承压能力
应用范围
适用于渗透性、微裂缝发育、窄安全密度窗口及薄弱地层
适用温度：≤260℃(500℉)
推荐加量：20-30kg/m3(7.0-10.5ppb)